單元十三　從原子到材料

從混合物到合金

學生版

Copyright © 2018  香港特別行政區政府 教育局 課程發展處 科學教育組

保留版權

(由香港數理教育學會製作)

學習目標

活動完成後，你應能：

- 明白在金屬中加入其它元素可製成合金，以改良金屬的性質；

- 進行實驗，以測試合金與組成金屬的特性；以及

- 列舉一些合金及其用途的例子。

活動(一) : 比較兩組材料的物理性質

材料與儀器：

- 金屬樣本：X1和X2								1

- 合金樣本：Y1和Y2								1

- 歐姆計											1

安全措施：

- 處理樣本時，應注意銳利的金屬邊緣。

步驟：

1.	運用歐姆計量度樣本 X1、Y1、X2和Y2的導電性。

2.	折曲樣本以測試其硬度。

3.	於下表記錄結果：

| 物理性質 | 結果 |
| --- | --- |
| 導電性 | X1: Ω | Y1: Ω |
|  | X2: Ω | Y2: Ω |
| 硬度 | X1 / Y1 較易折彎。 X2 / Y2 較易折彎。 |

結論︰

與合金比較，金屬具有  較高  /  較低  的導電性以及  較堅硬  /  較柔軟  。

活動(二) : 明白合金的物理性質

合金是把其他元素加進金屬，以改良金屬的性質來配合指定的用途。

與純金屬相比，合金一般具有：

(1)	較低熔點；

(2)	較低導電性；

(3)	較堅硬；和

(4)	較佳的抗腐蝕性。

- 搜尋相關資料，完成下表。

| 合金 | 組成元素 | 合金與其組成金屬 的物理性質 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黃銅 |  | 強度較兩種金屬高 帶金黃色 |  |
| 青銅 |  | 強度較兩種金屬高 且具抗腐蝕性 |  |
| 不鏽鋼 |  | 比鐵堅硬; 抗腐蝕性甚佳 |  |
| 含鉛焊料 |  | 熔點較組成金屬低 |  |

2.	合金的性質會隨著合金內元素的所含百分比而改變。

例如含 85% 銅和 15% 鋅的黃銅呈 _       _ 色，而約含 60% 銅和 40% 鋅的黃銅卻呈          色。

3.	黃銅是混合物或化合物? 為什麼?

活動(三)：一些合金的磁性

少數合金是帶有磁性的。進行以下實驗，比較黑磁鐵與釹磁鐵的磁性。

材料與儀器︰

| 黑磁鐵 (鋁鎳鈷合金) |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| 釹磁鐵 (釹鐵硼合金) |  | 1 |
| 萬字夾 |  | 400 |

步驟：

- 以黑磁鐵吸引萬字夾，找出可被磁鐵吸引的萬字夾數目，並記錄於下表。

- 以釹磁鐵重覆步驟1。

|  | 黑磁鐵 (鋁鎳鈷合金) | 釹磁鐵 (釹鐵硼合金) |
| --- | --- | --- |
| 組成金屬 | 鐵 (Fe), 51% | 鐵 (Fe), 66% |
| 其他物質 | 鈷 (Co), 24% 鎳 (Ni), 14% 鋁 (Al), 8% 銅 (Cu), 3% | 釹 (Nd), 29% 鏑 (Dy), 3% 硼 (B), 1% |
| 可被磁鐵吸引的萬字夾數目 |  |  |

結論︰

1.	從這個實驗可以得出什麼結論？

討論問題：

1.	舉出一項釹磁鐵於工業上的應用。

活動(四)：智能物料

「鎳鈦諾」(Nickel titanium) 是一種有很多用途的形狀記憶合金。進行以下實驗，找出「鎳鈦諾」的性質。

材料與儀器：

- 不同形狀的「鎳鈦諾」線樣本						1

- 250 ml燒杯										2

- 250 ml 熱水 (40oC)								1

- 250 ml 熱水 (55oC)								1

步驟：

1.	把「鎳鈦諾」線樣本扭曲。

2.	把該「鎳鈦諾」線置於40oC的水中，並於下表記錄可見變化。

3.	把該線取出後，然後置於55oC的水中。於下表記錄可見變化。

4.	以另一「鎳鈦諾」線樣本，重覆步驟1至3。

5.	於下頁表格記錄結果。

結果：

|  | 觀察 |
| --- | --- |
|  | 「鎳鈦諾」線樣本1 | 「鎳鈦諾」線樣本2 |
| 於40oC水中 |  |  |
| 於55oC水中 |  |  |

結論︰

1.	從這個實驗可以得出什麼結論？

討論問題：

1.	舉出「鎳鈦諾」的一項應用。

活動(五)：就含鉛焊料的問題撰寫工程顧問報告

背景：

某發展區正進行一項建設計劃。該項目的發展商正在新建築物內安裝水管。近日，有報導指新建築物的自來水含鉛量超標，有人懷疑是承建商使用了含鉛焊料來焊接水管。

任務：

你的團隊需要設計一個工具套，讓團隊在工地現場測試焊料是否合乎規格，及以載於下頁的計劃書表格，準備一份計劃。

以工具套測試樣本 的 (1) 密度 及/或 (2) 導電性，團隊便可分辨無鉛焊料 (99.3% Sn, 0.7% Cu)和含鉛焊料(63% Sn, 37% Pb)。

在設計工具套時，可考慮下列準則：

| 考慮因素 | 準則 |
| --- | --- |
| 可應用範圍 | 能測試多種形式的樣本，例如塊狀、線狀或粉狀。 |
| 方便性 | 涉及愈少儀器、工具和化學品愈佳。 |
| 可靠性 | 重覆實驗時，應得到較一致的結果。 |
| 測試所需時間 | 所需時間較短為佳。每項測試需時不超逾3分鐘。 |
| 價格 | 工具套的價格較低為佳。價格成本不應高於 $250。 |
| 重量 | 愈輕愈好，重量不應超逾1kg。 |
| 耐用性 | 工具套的物料能多次重用。 |

參考數據：

| 物理性質 | 無鉛焊料 (99.3% Sn, 0.7%Cu) | 含鉛焊料 (63% Sn, 37%Pb) |
| --- | --- | --- |
| 熔點 | 較高 (232oC) | 較低 (183oC) |
| 密度 | 較低 (7.3 g/cm3) | 較高 (8.5 g/cm3) |
| 導電性 | 較高 (13 unit) | 較低 (11.9 unit) |

材料與儀器：

- 一般實驗室儀器

- 不同形式的焊料樣本 (焊棒、焊線和焊粉)

計劃書表格

| 測試焊料樣本的 密度 / 導電性 |
| --- |
| 工具套的特點 | 用以製作工具套的材料與儀器 |
| 工具套可用作測試焊棒 / 焊線 / 焊粉* 樣本。 測試可於 ____ 分鐘內完成。 測試結果是可靠的，因為 ______________________________________________________________________________ 工具套的重量大約是 _______ kg. 測試可以 / 不可以* 容易地在工地現場進行，因為______________________________________________________________________________ (*刪去不適用者。) |  |
| 步驟： |
| 工具套的設計圖： |

# Text boxes

科學（中一至中三）（2017）

學與教資源